하겐 외단열 마감 특기시방서

1. 일반사항

본 시방서는 하겐 외단열 마감에 필요한 제품 및 시공방법에 대한 설명입니다.

1.1 공사 착수 전 준비사항

1.1.1 바탕 벽면 상태

⑴ Total system 부분 : 평활한 면을 확보하여야 한다.

⑵ Mesh system & Finish only 부분 : 정벌미장에 준하는 평활한 면을 확보하여야 한다.

⑶ 허용오차 : 조적, 콘크리트, 벽돌 바탕면은 반경 1.5m 내에서 평활오차를 6㎜까지 허용할 수 있다.

1.1.2 외부가설공사

⑴ 바탕벽면에서 30㎝이격하여 설치하여야 한다.

⑵ 발판설치용 수평비계의 상, 하 부재 설치 간격은 1.8~2.0m를 유지한다.

⑶ 발판은 수평비계 전체에 설치해야 한다.

2. 하겐 외단열 마감

2.1 구성요소

단열판, 접착몰탈, 유리섬유, 하겐 마감재

2.2 표준시공방법

2.2.1 단열판작업

⑴ 자 재

① 단열판은 발포 폴리스틸렌, 제품으로 공칭밀도가 17-20㎏/㎡이어야              한다.

② 단열판은 최대 규격은 600㎜ × 1,200㎜ 에 비중 0.016(4호)이며,               두께는 현장도면을 기준으로 하되, 30m/m~150m/m 이하가 되도록               하고, 흡수량 1%g/100㎠이하, 열전도율 0.034㎉/mh℃ 이하여야 하               며, 20℃(68℉)에서 6주간 충분히 숙성한 제품이어야 한다.

⑵ 시 공

① 단열재는 긴면이 수평이 되게 하여 통줄눈이 생기지 않도록 바탕벽     면의 하단부터 부착시킨다.

② 모서리에서는 엇갈리게 맞물려 부착시킨다.

③ 벽면이 고르지 않은 경우에는 아데산 접착몰탈을 단열재의 중앙에      군데군데 바르고 가장자리는 빠짐없이 바른다.

④ 부착된 단열재의 표면은 평활하여야 하며 틈새가 없도록 한다. 필요     시 그라인딩 작업을 한다.

2.2.2 접착몰탈

⑴ 자 재

① 특수 아크릴 수지 100% COPOLYMER로서 강한 접착성과 방수․방     습효과가 강한 재료임.

② 일반 포를랜드 시멘트와 적정비율 (접착제:시멘트=25:50)로 현장에     서 MIXER기로 혼합하여 사용한다. (접착몰탈)

③ 점도 12,000 - 15,000 CPS

270,000 - 290,000 CPS (시멘트 혼합후)

④ 사용시간 : 20℃ 상대습도 65%에서 4시간 사용

⑤ KS규정 (KSP 4715-시멘트 바탕 바름재)의 값을 충족하거나 초과하     여야 한다.

항 목	KS 규격
부 착 강 도	표준양생 : 10.0 (kgf/㎠) 저온양생 : 7.0 (kgf/㎠)
내 장 갈 림 성	잔갈림 및 벗겨짐이 없을 것
내 충 격 성	잔갈림 및 벗겨짐이 없을 것
흡 수 성	1.0(g) 이하
내 구 성	갈라짐. 부풀음, 벗겨짐이 없고 부착강도

2.2.3 유리섬유

⑴ 자 재

① 중 량 : 155g/㎡이상

② 보강용 유리섬유로써 알칼리에 저항이 강하도록 특수 코팅 처리한      것.

③ Tearing strength : 160~170 kg/㎠

④ 고 인장강도의 조직을 가진 유리섬유로 외벽의 표면강도를 높이고 균열을 방지함.

⑵ 시 공

① 국소적 보강을 위한 보강용 메쉬와 함께 사용할 때에는 충격을 더      받는 보강용 메쉬를 먼저 설치한다.

(일반적으로  GL에서부터 1.2-2m까지)

② 접히는 부분이 없도록 위에서 아래로 발라주되 중앙에서부터 가장자     리로 눌러 발라준다.

③ 접착몰탈에 완전히 묻히도록 한다.

④ 개구부 주위는 적어도 10㎝정도 안쪽에서부터 싸발라 줌으로써 뛰어     난 강도와 보호효과를 얻을 수 있다.

⑤ 겹침부위는 최소 10㎝이상 되도록 한다.

2.2.4 마감재

⑴ 준비작업

① 하지조정작업

- 시공 할 면을 면밀히 조사하여 평활하고 깨끗하게 한다.

- 이물질을 제거하고 결손부위는 퍼티(Putty)로 보완한다.

- 크랙은 그 크기에 따라 적절히 사전 처리한다.

- 철물, 못 등은 방청도료를 칠하여야 한다.

- 이음새의 처리는 면테이프를 바르고 전용퍼티를 처리한다.

② 양생작업

- 대상물의 주변에 도장재가 묻지 않도록 비닐 보양재로 테이핑한        다.

- 바닥에는 천막이나 비닐 등을 깔아주고 정원수는 보양한다.

③ 하지상태

- 하지는 완전히 건조된 상태에서 시공하여야 한다.

⑵ 하   도

① 하도작업 (프라이머 작업)

- 재료 : HARGEN SEALER(염화고무계 용제타입)

- 사용량 : 0.2kg

- 시공도구 : 붓, Roller

- 도장공사 : 30분 이후, 일주일 이내

② 주의사항

- SEALER는 다른 용제와 혼용할 수 없다.

⑶ 중 하 도

① 중하도 작업 (탄성도막, 방수층형성)

- 재료 : HARGEN ZF

- 사용량 : 1.0kg

- 물의 희석량 : 0~2 %

- 시공도구 : H-R … PATTERN ROLLER

H-F, H-T, H-S … SPRAY GUN

- 도장 간격 : 12시간 ~ 24시간

② 특기사항

- 스프레이 작업시의 COMPRESSOR압력은 3kg/㎠이 적당하다.

- SPRAY GUN의 구경은 중하도 4~6이 적당하다.

⑷ 중 상 도

① 중상도작업 (도막강화, 패턴형성)

- 재료 : H-R, H-F … HARGEN ZF

H-T, H-S … HARGEN ZT

- 사용량 : 1.5kg

- 물의 희석량 : 0~2%

- 시공도구 : H-R … Pattern Roller

H-F, H-T, H-S … SPRAY GUN

- 도장간격 : 12시간 ~ 24시간

② 특기사항

- 스프레이 작업시의 COMPRESSOR 압력은 3kg/㎡이 적당하다.

- SPRAY GUN의 구경은 5~7이 적당하다.

⑸ 상  도

① 상도작업 (TOP COATING 으로 1~2회마감)

- 재료 : HARGEN COLOR TOP

- 사용량 : 0.3kg

- 시공도구 : 붓, Roller

- 도장간격 : 2~6시간

⑹ 정리작업

① 청소 및 정리작업

- 도막이 완전 건조될 때까지 때가 묻거나 훼손되지 않도록 주의를        요한다.

- 시공도구를 정리하고 주변을 깨끗이 정리한다.

2.2.5 하겐 외단열 마감 시스템